| Producto | Brillocrin poliuretano 1K (opcional color) |  |
| --- | --- | --- |
| Características Generales | El Brillocrin PU 1K está elaborado con resinas importadas de Alemania y materias primas nacionales de excelencia, con un complejo de aditivos de alta tecnología y un adecuado balance de solventes aromáticos y esteres. Es de uso exclusivo para el profesional y apto para alto tránsito, aumentando el número de manos. Tenemos la base incolora y transparente, realza las vetas de la madera, y el concentrado de color que lo convierte en un adecuado recubrimiento de pesos cementicios y/o laqueados Posee un superior rendimiento y nivelado que no deja marcas de pincel. |  |
| Usos | Es un recubrimiento especialmente diseñado para adaptarse a múltiples superficies y sustratos, tanto interior como exterior. Hierro y acero: puertas, marcos y ventanas de hierro, maquinarias, equipos, muebles, etc. Maderas y sus derivados: Muebles, ventanas, puertas zócalos, etc. Mampostería: Concreto, paredes revocadas, ladrillo, yeso, etc. Pisos: Cementicios y madera Posee una excelente resistencia a solventes y buena resistencia a la abrasión. Con un acabado suave, brillante y sedoso |  |
| Colores disponibles | Blanco, Amarillo medio, Salmón, Magenta, Bermellón, Azul Traful, Lila, Verde pradera, Ocre, Avellana, Rojo colonial, Borgoña, Marrón Habano, Olivo, Gris cemento, Gris Topo, Negro noche |  |
| Preparación de la superficie | - Superficies metálicas En superficies sin tratar, eliminar la presencia de óxido y grasitud mediante el lijado y lavado con solvente y luego aplicar una mano de antióxido 1K esperar 4 horas y proceder a su pintado - Superficies cementicias En superficies sin tratar, aplicar el producto diluido para sellar la superficie, dejar secar 4 horas y proceder a su pintado - Superficies de madera Realizar un pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 o 220 para lograr un perfecto acabado y ahorro de producto. Eliminar el polvo del pulido por medio de barrido y/o aspirado y pasar un paño humedecido en agua. Sugerimos dejar pasar 30 a 40 minutos para que el polvo que está en suspensión en el aire se deposite en el piso y de esta forma poder eliminarlo, evitando que caiga sobre la aplicación aún fresca. Nunca usar solventes para la limpieza de la madera |  |
| Aplicación | A pincel, rodillo o soplete convencional. - El pincel, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado. - Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla. - Agregue diluyente hasta que la pintura se puedaaplicar sin defectos, use un máximo de 1 volumen dediluyente por 6 volúmenes de pintura. Serecomienda diluir solo lo que se va a usar. - Aplique una capa delgada y uniforme, no recargardemasiado. - Después de 4 horas de secado aplique otra capaadicional si se requiere. Después de 48 semanas desecado, se debe lijar ligeramente la superficie. |  |
| Composición | Este esmalte orgánico es elaborado con resina poliméricas de poliisocianato de alta resistencia, opcionalmente pigmentos inorgánicos e orgánicoy cargas minerales Importante: todos nuestros productos son libres de metales pesados, tensoactivos sulfónicos, carboxilados y fungicidas mercuriales. |  |
| Envases | 1, 4, 10 litros |  |
| Rendimiento | 13 a 16 m2/Lts por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y elnivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 o 3 manos. |  |
| Recomendaciones | Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. No es conveniente pintar sobre superficies calientes. No aplicar con temperaturas menores a 5º C, ni mayores a 40º C. Dilución con solventes para poliuretano (máximo 5%). Secado entre manos4 horas. Secado final 48 días. Limpiar con poliuretano los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen. |  |
| Precauciones | Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con aceite de cocina y luego lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase. Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía. |  |