|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producto | **Brillocrin** poliuretano 1K (opcional color) |  |
| Características  Generales | El **Brillocrin PU 1K** está elaborado con resinas importadas de Alemania y materias primas nacionales de excelencia, con un complejo de aditivos de alta tecnología y un adecuado balance de solventes aromáticos y esteres. Es de uso exclusivo para el profesional y apto para alto tránsito, aumentando el número de manos. Tenemos la base incolora y transparente, realza las vetas de la madera, y el concentrado de color que lo convierte en un adecuado recubrimiento de pesos cementicios y/o laqueados  Posee un superior rendimiento y nivelado que no deja marcas de pincel. | |
| Usos | Es un recubrimiento especialmente diseñado para adaptarse a múltiples superficies y sustratos, tanto interior como exterior.  **Hierro y acero**: puertas, marcos y ventanas de hierro, maquinarias, equipos, muebles, etc.  **Maderas y sus derivados**: Muebles, ventanas, puertas zócalos, etc.  Mampostería: Concreto, paredes revocadas, ladrillo, yeso, etc.  **Pisos:** Cementicios y madera  Posee una excelente resistencia a solventes y buena resistencia a la abrasión.  Con un acabado suave, brillante y sedoso | |
| Colores disponibles | Blanco, Amarillo medio, Salmón, Magenta, Bermellón, Azul Traful, Lila, Verde pradera, Ocre, Avellana, Rojo colonial, Borgoña, Marrón Habano, Olivo, Gris cemento, Gris Topo, Negro noche | |
| Preparación de la superficie | * **Superficies metálicas**   En superficies sin tratar, eliminar la presencia de óxido y grasitud mediante el lijado y lavado con solvente y luego aplicar una mano de antióxido 1K esperar 4 horas y proceder a su pintado   * **Superficies cementicias**   En superficies sin tratar, aplicar el producto diluido para sellar la superficie, dejar secar 4 horas y proceder a su pintado   * **Superficies de madera**   Realizar un pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 o 220 para lograr un perfecto acabado y ahorro de producto. Eliminar el polvo del pulido por medio de barrido y/o aspirado y pasar un paño humedecido en agua. Sugerimos dejar pasar 30 a 40 minutos para que el polvo que está en suspensión en el aire se deposite en el piso y de esta forma poder eliminarlo, evitando que caiga sobre la aplicación aún fresca. Nunca usar solventes para la limpieza de la madera | |
| Aplicación | A pincel, rodillo o soplete convencional.   * El pincel, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado. * Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla. * Agregue diluyente hasta que la pintura se puedaaplicar sin defectos, use un máximo de 1 volumen dediluyente por 6 volúmenes de pintura. Serecomienda diluir solo lo que se va a usar. * Aplique una capa delgada y uniforme, no recargardemasiado. * Después de 4 horas de secado aplique otra capaadicional si se requiere. Después de 48 semanas desecado, se debe lijar ligeramente la superficie. | |
| Composición | Este esmalte orgánico es elaborado con resina poliméricas de poliisocianato de alta resistencia, opcionalmente pigmentos inorgánicos e orgánicoy cargas minerales  **Importante:** todos nuestros productos son libres de metales pesados, tensoactivos sulfónicos, carboxilados y fungicidas mercuriales. | |
| Envases | 1, 4, 10 litros | |
| Rendimiento | 13 a 16 m2/Lts por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y elnivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 o 3 manos. | |
| Recomendaciones | Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.  No es conveniente pintar sobre superficies calientes.  No aplicar con temperaturas menores a 5º C, ni mayores a 40º C.  Dilución con solventes para poliuretano (máximo 5%).  Secado entre manos4 horas.  Secado final 48 días.  Limpiar con poliuretano los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen. | |
| Precauciones | Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con aceite de cocina y luego lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología.  Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra.  No reutilizar el envase.  Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía. | |
|  |  | |